Галтовочный наполнитель G-ZY:

Новейшая и перспективная разработка компании OTEC в области супер финиша.

Рекомендуется для финишной полировки  изделий из цветных металлов в машинах  барабанного и вибрационного типа. Высокий класс чистоты поверхности 11-12 (Ra) с этим наполнителем может достигаться на одном этапе мокрой полировки, минуя этап сухой обработки.

Основные характеристики и параметры наполнителя:

Материал наполнителя – диоксида циркония (ZrO2) сферической формы. Ярко выраженного перламутрового цвета и зеркальной поверхностью. Очень твердый, долговечный, стойкий к щелочам, кислотам и высоким температурам материал, имеет исключительно высокие полировальные свойства.

В числе заметных особенностей назовем следующие: поверхность не деформируется, не окисляется, не покрывается налетом, не требует специальных условий хранения. – По совокупности факторов весьма выгодно отличается от традиционного металлического наполнителя.  Диаметр фракций от 1,2\1.4мм до 2\2.5 мм.

Рекомендуем для финишных операций в один шаг!

.